Scheda ANIT - UNI TR 11175

pareti, solai, serramenti

Regole per la compilazione

- Utilizzare una riga per ogni certificato

- Possono essere riportati solo risultati di certificati di laboratorio conformi alle norme serie UNI EN ISO 10140 (o precedenti UNI EN ISO 140)

- Schema di montaggio: inserire l’immagine del certificato

- Composizione parete: indicare

  - n° del certificato

  - nome del laboratorio che ha eseguito la prova

  - descrizioni e schemi riportati nel certificato

Di seguito si riporta un esempio

| Schema di montaggio | Composizione parete (partendo dal lato esposto al rumore) | Spess. Totale m | Massa superficiale totale kg/m2 | Rw (C, Ctr) dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Certificato n°: P303348 Laboratorio: Provining Forsknin (S) - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (14,6 kg/m3) - struttura larga 70 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 625 mm) - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (14,6 kg/m3) | 0,095 | - | 43 (-1;-8) |
|  | Certificato n°: 14/8576832 M1 Laboratorio: Applus Laboratories (E) - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm e densità pari a 1187 kg/m3 - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana minerale dello spessore di 60 mm, densità pari a 16 kg/m3 e resistenza al flusso d’aria pari a 10 kPa∙s/m2, posta all’interno della struttura. - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm e densità pari a 1187 kg/m3 | 0,125 | 33 | 57 (-2; -7) |
|  | Certificato n°: 14/8576833 M1 Laboratorio: Applus Laboratories (E) - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm e densità pari a 1187 kg/m3 - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana minerale dello spessore di 60 mm, densità pari a 16 kg/m3 e resistenza al flusso d’aria pari a 10 kPa∙s/m2 , posta all’interno della struttura. - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm e densità pari a 1187 kg/m3 - intercapedine d’aria 10 mm c.a. - struttura larga 50 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana minerale dello spessore di 45 mm, densità pari a 16 kg/m3 e resistenza al flusso d’aria pari a 10 kPa∙s/m2 , posta all’interno della struttura. - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm e densità pari a 1187 kg/m3 | 0,173 | 50 | 68 (-5; -12) |
|  | Certificato n°: 736 Laboratorio: Università di Padova – Dipartimento di Fisica Tecnica (I) - sistema di isolamento a cappotto NaturaWALL (pannello isolante sp 120mm, densità 155 kg/m3, rasante 6 mm) - pannello X-Lam in legno massello di abete a tre strati incrociati (sp. 96mm, densità 550 kg/m3) - intercapedine d’aria 10 mm c.a. - struttura larga 50 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in fibra di legno Pavaflex dello spessore di 40 mm, densità pari a 55 kg/m3, posta all’interno della struttura. - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm e densità pari a 1150±50 kg/m3 | 0,290 | 99,4 | 59 (-3;-10) |
|  | Certificato n°: 748 Laboratorio: Università di Padova – Dipartimento di Fisica Tecnica (I) - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm e densità pari a 1150±50 kg/m3 - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in fibra di legno Pavaflex dello spessore di 60 mm, densità pari a 55 kg/m3, posta all’interno della struttura. - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm e densità pari a 1150±50 kg/m3 - intercapedine d’aria 5 mm c.a. - struttura larga 50 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in fibra di legno Pavaflex dello spessore di 40 mm, densità pari a 55 kg/m3, posta all’interno della struttura. - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm e densità pari a 1150±50 kg/m3 | 0,168 | 50,5 | 62 (-7;-16) |
|  | Certificato n°: 734 Laboratorio: Università di Padova – Dipartimento di Fisica Tecnica (I) - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm e densità pari a 1150±50 kg/m3 - struttura larga 50 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in fibra di legno Pavaflex dello spessore di 40 mm, densità pari a 55 kg/m3 e resistenza al flusso d’aria pari a 10 kPa∙s/m2, posta all’internodella struttura. - intercapedine d’aria 5 mm c.a. - pannello X-Lam in legno massello di abete a tre strati incrociati (sp. 96mm, densità 550 kg/m3) - intercapedine d’aria 5 mm c.a. - struttura larga 50 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in fibra di legno Pavaflex dello spessore di 40 mm, densità pari a 55 kg/m3 e resistenza al flusso d’aria pari a 10 kPa∙s/m2, posta all’internodella struttura. - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm e densità pari a 1150±50 kg/m3 | 0,23 | 87,2 | 65 (-3;-10) |
|  | Certificato n°: 748 Laboratorio: Università di Padova – Dipartimento di Fisica Tecnica (I) - doppio strato di fermacell gessofibra spessore 12,5 + 10 mm, densità pari a 1150±50 kg/m3 - pannello X-Lam in legno massello di abete a tre strati incrociati (sp. 96mm, densità 550 kg/m3) - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in fibra di legno Pavaflex dello spessore di 60 mm, densità pari a 55 kg/m3 e resistenza al flusso d’aria pari a 10 kPa∙s/m2 airflow, posta all’interno della struttura. - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm e densità pari a 1150±50 kg/m3 | 0,120 | 56,3 | 57 (-3;-8) |
|  | Certificato n°: 733 Laboratorio: Università di Padova – Dipartimento di Fisica Tecnica (I) - doppio strato di fermacell gessofibra spessore 12,5 + 10 mm, densità pari a 1150±50 kg/m3 - struttura larga 50 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in fibra di legno Pavaflex dello spessore di 40 mm, densità pari a 55 kg/m3 e resistenza al flusso d’aria pari a 10 kPa∙s/m2, posta all’internodella struttura. - intercapedine d’aria 5 mm c.a. - pannello X-Lam in legno massello di abete a tre strati incrociati (sp. 96mm, densità 550 kg/m3) - intercapedine d’aria 5 mm c.a. - struttura larga 50 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in fibra di legno Pavaflex dello spessore di 40 mm, densità pari a 55 kg/m3 e resistenza al flusso d’aria pari a 10 kPa∙s/m2, posta all’internodella struttura. - doppio strato di fermacell gessofibra spessore 12,5 + 10 mm, densità pari a 1150±50 kg/m3 | 0,250 | 110,2 | 67 (-2;-6) |
|  | Certificato n°: 216303 Laboratorio: Istituto Giordano (I) - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm e densità pari a 1150±50 kg/m3 - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana di roccia Rockwool 226 dello spessore di 60 mm, densità pari a 60 kg/m3, posta all’interno della struttura. - doppio strato di fermacell gessofibra spessore 10 +10 mm e densità pari a 1150±50 kg/m3 - intercapedine d’aria 10 mm c.a. - struttura larga 50 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana di roccia Rockwool 221 dello spessore di 40 mm, densità pari a 40 kg/m3, posta all’interno della struttura. - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm e densità pari a 1150±50 kg/m3 | 0,180 | 99,4 | 65 (-5;-13) |
| - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (14,6 kg/m3) - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 625 mm) - pannelli in lana di roccia Rockwool dello spessore di 60 mm, densità pari a 29 kg/m3, posta all’interno della struttura. - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (14,6 kg/m3); 0,120; -; 54 (-3;-8). | Certificato n°: 2017/6134-1-DK/br Laboratorio: iBMB - MPA(D) - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (14,6 kg/m3) - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 625 mm) - pannelli in lana di roccia Rockwool dello spessore di 60 mm, densità pari a 29 kg/m3, posta all’interno della struttura. - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (14,6 kg/m3) | 0,120 | - | 54 (-3;-8) |
|  | Certificato n°: 2017/6134-2-DK/br Laboratorio: iBMB – MPA (D) - doppio strato di fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (14,6 kg/m2) + 10 mm (11,8 kg/m3). - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 625 mm) - pannelli in lana di roccia Rockwool dello spessore di 60 mm, densità pari a 29 kg/m3, posta all’interno della struttura. - doppio strato di fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (14,6 kg/m2) + 10 mm (11,8 kg/m3). | 0,120 | - | 62 (-2; -7) |
|  | Certificato n°: 2017/6134-3-DK/br Laboratorio: iBMB – MPA (D) - fermacell gessofibra spessore 18 mm (17,5 kg/m3) - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 625 mm) - pannelli in lana di roccia Rockwool dello spessore di 60 mm, densità pari a 29 kg/m3, posta all’interno della struttura. - fermacell gessofibra spessore 18 mm (17,5 kg/m3) | 0,111 | - | 57 (-2; -7) |
|  | Certificato n°: 3P02726 – enclousure 4 Laboratorio: SP Technical Research Institute of Sweden (S) - fermacell gessofibra spessore 15 mm (19,5 kg/m3) - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana di roccia Paroc eXtra dello spessore di 70 mm, densità pari a 26-30 kg/m3, posta all’interno della struttura. | 0,090 | - | 40 (-2;-6) |
|  | Certificato n°: 3P02726 – enclousure 5 Laboratorio: SP Technical Research Institute of Sweden (S) - doppio strato di fermacell gessofibra spessore 15 mm (19,5 kg/m3) + 15 mm (19,5 kg/m3) - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana di roccia Paroc eXtra dello spessore di 70 mm, densità pari a 26-30 kg/m3, posta all’interno della struttura. | 0,105 | - | 45 (-1;-6) |
|  | Certificato n°: 3P02726 – enclousure 6 Laboratorio: SP Technical Research Institute of Sweden (S) - doppio strato di fermacell gessofibra spessore 15 mm (19,5 kg/m3) + 15 mm (19,5 kg/m3) - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana di roccia Paroc eXtra dello spessore di 70 mm, densità pari a 26-30 kg/m3, posta all’interno della struttura. - fermacell gessofibra spessore 15 mm (19,5 kg/m3) | 0,120 | - | 59 (-2;-5) |
|  | Certificato n°: 3P02726 – enclousure 7 Laboratorio: SP Technical Research Institute of Sweden (S) - fermacell gessofibra spessore 15 mm (19,5 kg/m3) - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana di roccia Paroc eXtra dello spessore di 70 mm, densità pari a 26-30 kg/m3, posta all’interno della struttura. - fermacell gessofibra spessore 15 mm (19,5 kg/m3) | 0,105 | - | 55 (-3;-7) |
|  | Certificato n°: 3P02726 – enclousure 9 Laboratorio: SP Technical Research Institute of Sweden (S) - fermacell gessofibra spessore 10 mm (12,9 kg/m3) - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana di roccia Paroc eXtra dello spessore di 45 mm, densità pari a 26-30 kg/m3, posta all’interno della struttura. - fermacell gessofibra spessore 10 mm (12,9 kg/m3) | 0,095 | - | 48 (-5;-12) |
|  | Certificato n°: 3P02726 – enclousure 10 Laboratorio: SP Technical Research Institute of Sweden (S) - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (16,5 kg/m3) - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana di roccia Paroc eXtra dello spessore di 70 mm, densità pari a 26-30 kg/m3, posta all’interno della struttura. - intercapedine d’aria 25 mm c.a. - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana di roccia Paroc eXtra dello spessore di 70 mm, densità pari a 26-30 kg/m3, posta all’interno della struttura. - doppio strato di fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (16,5 kg/m3) + 12,5 mm (16,5 kg/m3) | 0,213 | - | 71 (-4;-11) |
|  | Certificato n°: 3P02726 – enclousure 11 Laboratorio: SP Technical Research Institute of Sweden (S) - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (16,5 kg/m3) - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana di roccia Paroc eXtra dello spessore di 70 mm, densità pari a 26-30 kg/m3, posta all’interno della struttura. - intercapedine d’aria 25 mm c.a. - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - doppio strato di fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (16,5 kg/m3) + 12,5 mm (16,5 kg/m3) | 0,213 | - | 68 (-4;-11) |
|  | Certificato n°: 3P02726 – enclousure 12 Laboratorio: SP Technical Research Institute of Sweden (S) - doppio strato di fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (16,5 kg/m3) + 12,5 mm (16,5 kg/m3) - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana di roccia Paroc eXtra dello spessore di 70 mm, densità pari a 26-30 kg/m3, posta all’interno della struttura. - intercapedine d’aria 25 mm c.a. - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - doppio strato di fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (16,5 kg/m3) + 12,5 mm (16,5 kg/m3) | 0,225 | - | 72 (-3;-10) |
|  | Certificato n°: 3P02726 – enclousure 13 Laboratorio: SP Technical Research Institute of Sweden (S) - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (16,5 kg/m3) - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana di roccia Paroc eXtra dello spessore di 70 mm, densità pari a 26-30 kg/m3, posta all’interno della struttura. - intercapedine d’aria 25 mm c.a. - struttura larga 75 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (16,5 kg/m3) | 0,200 | - | 63 (-5;-12) |
|  | Certificato n°: 3P02726 – enclousure 14 Laboratorio: SP Technical Research Institute of Sweden (S) - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (16,5 kg/m3) - struttura larga 100 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - intercapedine d’aria 25 mm c.a. - struttura larga 100 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana di roccia Paroc eXtra dello spessore di 95 mm, densità pari a 26-30 kg/m3, posta all’interno della struttura. - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (16,5 kg/m3) | 0,250 | - | 68 (-4;-11) |
|  | Certificato n°: 3P02726 – enclousure 15 Laboratorio: SP Technical Research Institute of Sweden (S) - fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (16,5 kg/m3) - struttura larga 100 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana di roccia Paroc eXtra dello spessore di 95 mm, densità pari a 26-30 kg/m3, posta all’interno della struttura. - intercapedine d’aria 25 mm c.a. - struttura larga 100 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana di roccia Paroc eXtra dello spessore di 95 mm, densità pari a 26-30 kg/m3, posta all’interno della struttura. - doppio strato di fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (16,5 kg/m3) + 10 mm (12,9 kg/m3) | 0,260 | - | 72 (-4;-11) |
|  | Certificato n°: 3P02726 – enclousure 16 Laboratorio: SP Technical Research Institute of Sweden (S) - doppio strato di fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (16,5 kg/m3) + 10 mm (12,9 kg/m3) - struttura larga 100 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana di roccia Paroc eXtra dello spessore di 95 mm, densità pari a 26-30 kg/m3, posta all’interno della struttura. - intercapedine d’aria 25 mm c.a. - struttura larga 100 mm costituita da profili in acciaio da 0,6 mm di spessore (interasse 600 mm) - pannelli in lana di roccia Paroc eXtra dello spessore di 95 mm, densità pari a 26-30 kg/m3, posta all’interno della struttura. - doppio strato di fermacell gessofibra spessore 12,5 mm (16,5 kg/m3) + 10 mm (12,9 kg/m3) | 0,270 | - | 75 (-3;-10) |